REHAU AUSSCHREIBUNGSTEXTE

RAUPLEN VERBUNDROHRE ENTSPRECHEND DIN 4262-1, Typ R2

STAND: Juni 2013

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1 |  | Teilsickerrohr (LP) aus HDPE nach DIN 4262 – 1, Typ R2 , in Verbundbauweise , kreisförmig, mit Scheitelmarkierung, innen glatt, außen quergewellt, mit werkseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, 6 m Baulänge, liefern und fachgerecht in Leitungsgräben einbauen. Schlitzbreite 1,2 mm – 1,4 mm Mindestwassereintrittsfläche ≥ 50 cm² pro Meter geschlitzten Rohr Geschlitzter Rohrbereich ca. 220° |  |  |
| 01.1.1 |  | Transport – und Einbau der Rohre Die Transport – und Einbauanleitung des Rohrherstellers sind zu beachten |  |  |
| 01.1.2 | m | Nennweite DN 100- LP DN 160- LP DN 200- LP DN 250- LP DN 300- LP DN 350- LP |  |  |
|  |  | Fabrikat: REHAU Produkt: RAUPLEN Teilsickerrohr (LP) oder gleichwertig |  |  |
| 0.1.2 |  | Vollsickerrohr (TP) aus HDPE nach DIN 4262 – 1, Typ R2 , in Verbundbauweise , kreisförmig, mit Scheitelmarkierung, innen glatt, außen quergewellt, mit werkseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, 6 m Baulänge, liefern und fachgerecht in Leitungsgräben einbauen. Schlitzbreite 1,2 mm – 1,4 mm Mindestwassereintrittsfläche ≥ 50 cm² pro Meter geschlitzten Rohr Geschlitzter Rohrbereich 360° |  |  |
| 0.1.2.1 |  | Transport – und Einbau der Rohre Die Transport – und Einbauanleitung des Rohrherstellers sind zu beachten |  |  |
| 0.1.2.2 | m | Nennweite DN 100- TP DN 160- TP DN 200- TP DN 250- TP DN 300- TP DN 350- TP |  |  |

|  |  | Fabrikat: REHAU Produkt: RAUPLEN Vollsickerrohr (TP) oder gleichwertig |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1.3 |  | Mehrzweckrohr (MP) aus HDPE nach DIN 4262 – 1, Typ R2 , in Verbundbauweise , kreisförmig, mit Scheitelmarkierung, innen glatt, außen quergewellt, mit werkseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, 6 m Baulänge, liefern und fachgerecht in Leitungsgräben einbauen. Schlitzbreite 1,2 mm – 1,4 mm Mindestwassereintrittsfläche ≥ 50 cm² pro Meter geschlitzten Rohr Geschlitzter Rohrbereich ca. 120° |  |  |
|  |  | Transport – und Einbau der Rohre Die Transport – und Einbauanleitung des Rohrherstellers sind zu beachten. Die Mehrzweckrohre sind mit Dichtring nach DIN 4060, und mit Gleitmittel zu verlegen. |  |  |
|  | m | Nennweite DN 200- MP DN 250- MP DN 300- MP DN 350- MP |  |  |
|  |  | Fabrikat: REHAU Produkt: RAUPLEN Mehrzweckrohr (MP) oder gleichwertig |  |  |